High Performance of Tungsten Heavy Alloy products

| Categories | Density （g/cm3） | Yieid strength （Mpa） | Tensile strength （Mpa） | Elongaion （%） | Hardness （HRC） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90W | 17.10±0.15 | ≥1325Mpa | ≥1400 | ≥7 | ≥42 |
|  |  | ≥1100Mpa | ≥1120 | ≥9 | ≥37 |
|  |  | ≥650Mpa | ≥980 | ≥28 | ≥27 |
| 91W | 17.25±0.15 | ≥1110Mpa | ≥1180 | ≥9 | ≥37 |
|  |  | ≥650Mpa | ≥970 | ≥26 | ≥27 |
| 92W | 17.45±0.15 | ≥1110Mpa | ≥1180 | ≥8 | ≥37 |
|  |  | ≥650Mpa | ≥970 | ≥24 | ≥27 |
| 93W | 17.65±0.15 | ≥1250Mpa | ≥1350 | ≥6 | ≥40 |
|  |  | ≥1100Mpa | ≥1180 | ≥8 | ≥37 |
|  |  | ≥650Mpa | ≥960 | ≥22 | ≥27 |
| 95W | 18.10±0.15 | ≥1110Mpa | ≥1120 | ≥5 | ≥37 |
|  |  | ≥650Mpa | ≥960 | ≥15 | ≥27 |