Specifications of Tungsten Alloy product

| ITEM | Specilication | TYPE | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Tungsten Alloy Rods | Diameter:φ3-400mm length：20-1200mm | XWF-S XWC-S | Sintered State |
| Tungsten Alloy Tubes | Outer Diameter:φ6-150mm Inter Diameter:φ3-120mm length：20-600mm | XWF-V XWC-V | Vacuum State |
| Tungsten Alloy Balls | Diameter:φ2-160mm | XWF-G | Vacuum State |
| Gyro Rotor Blanks Mechanical Auto | Outer Diameter:φ20-100mm Inter Diameter:φ5-80mm Height：5-80mm | Note: XWF;W-Ni-Fe XWC;W-Ni-Cu | Note: XWF;W-Ni-Fe XWC;W-Ni-Cu |
| Tungsten Alloy Blocks | length:810mm(max) width:400(max) thickness：400mm(max) |  |  |
| High performance tungsten alloy bar | Diameter:φ8-45mm length：30-1000mm |  | Forged state |